泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

聚氯乙烯绝缘电缆电线

泉州台商投资区2021年

聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于聚氯乙烯绝缘电缆电线产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2产品分类

本实施细则适用产品类别可以大致分为以下几类：按材料分类：普通聚氯乙烯绝缘、阻燃/耐火聚氯乙烯绝缘；按安装用途分类：固定布线用电缆电线、软电缆（软线）、电梯电缆和挠性连接用电缆、二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆、连接用软电线等。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据电线电缆产品行业的实际情况，生产企业规模以电线电缆产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥20000 | ≥5000且＜20000 | ＜5000 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 5023.1   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 18380.33  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类

GB/T 18380.34  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类

GB/T 18380.35  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

GB/T 18380.36  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类

GB/T 19666  阻燃和耐火电线电缆通则

GA 306.1  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

JB/T8734.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T8734.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T8734.3	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T8734.4	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T8734.5	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期，在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，除非生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检。若生产企业未在上述位置标注生产日期的，按新版标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法

在生产企业的成品仓库内或生产线末端，在流通领域的销售柜台或待销仓库内，抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的，近期生产或销售的产品。

6.3 抽样基数

在生产企业成品库或生产线末端抽样时，抽样基数原则上不少于300米。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

抽样数量不少于50米（含备样），其中不少于30米作为检验用样品，剩余样品（不少于20米）作为备用样品。样品在截取后应包装完好，两端用封套或其他可防潮的措施加以保护并附有合格证明。上述样品不包括成束燃烧用试验样品。

抽取聚氯乙烯绝缘阻燃电缆电线时，“成束燃烧”项目需要的抽样数量应根据GB/T 18380标准的要求确定，备样为检验用样的两倍，将备样封存在企业。

当抽样现场的样品数量少于上述规定的抽样基数，但满足抽样数量时，抽样组应核查生产计划以及成品库相关记录，如果确认同批次产品的入库数量不少于相应的抽样基数要求，只是部分已经售出，则也可实施抽样。

注：在本规范的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.5 样品处置

抽样人员应当对样品两端进行签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品保管单位应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6 抽样单

抽样人员应按福建省产品质量监督抽样单规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该类产品)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额，并加以注明。

6.7 注意事项

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。受检单位需提供被抽样产品经备案的现行有效的企业标准文本及检验所需的相关资料。受检单位所提供的产品资料应加盖受检单位公章。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表2和表3。

表2  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 重要程度类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.2 GB/T2951.11 |  | · |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.2 GB/T2951.11 | · |  |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.2 GB/T2951.11 |  | · |
| 4 | 护套最薄处厚度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.2 GB/T2951.11 |  | · |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 |  | · |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 |  | · |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | · |
| 8 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | · |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | · |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | · |
| 11 | 绝缘热收缩 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 GB/T 2951.13-2008 |  | · |
| 12 | 护套失重试验 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T2951.32 |  | · |
| 13 | 绝缘热延伸 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 | GB/T5023.1 JB/T8734.1 GB/T 2951.21-2008 |  | · |

注：表2重要程度类别列中，A为极重要质量项目，B为重要质量项目

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2拉力试验复检时夹头移动速度应为（25±5）mm/min，在（23±2）℃温度下进行。

8 判定原则

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

结论用语（以下三者之一）：

- 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

- 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

- 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况；