泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

食品接触用纸制品

泉州台商投资区2021年

食品接触用纸制品产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于食品接触用纸制品产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2.产品分类

食品用纸包装、纸容器产品。

3.术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4.企业规模划分

根据食品接触用纸制品产品的实际情况，生产企业规模以食品接触用纸制品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5．检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.34-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.47-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB/T 27590-2011（含第1号修改单）纸杯

GB/T 27591-2011纸碗

GB 14934 食(饮)具消毒卫生标准

GB/T 27589-2011 纸餐盒

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6．抽样要求

6.1 抽样型号或规格、品种

抽样型号或规格：应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

尽量抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。

纸杯产品如存在多个规格型号可以抽取的，优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有印刷、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体积比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。

6.2 抽样方法、抽样基数及抽样数量

在生产企业成品仓库随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，确认产品的种类、规格、生产时间（按产品标识，在1年内）。原则上抽样时应从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱，分别取出相应的样品数量。在符合抽样要求的可选产品批中随机抽取样品。

在流通领域抽样，须经生产企业对所抽的样品进行确认。

抽样基数：抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

食品包装用纸和纸板：每批次产品抽取约13m2，其中8m2作为检验样品（微生物检验3m2，其他项目检验5m2），5m2作为备用样品。

食品包装用纸和纸板制成型品：每批次产品抽取150张（片、只），其中100只作为检验样品（微生物检验样品50只，其他项目检验样品50只），50只作为备用样品。若最小销售包装不是50只的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于100只，备样不少于50只，避免打开原包装。每批次产品抽查样品总质量应不少于150g

食品用纸容器：抽样时，按实际最小销售包装折算成检样和备样数量，以保证检样数量及备样数量不少于表中规定的要求，避免打开原包装，详见下表。

食品用纸容器、纸杯产品抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸罐 | 纸板类罐 | 随机抽取样本30只。其中25只作为检验样品，5只作为备用样品。 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 随机抽取样本50只。其中40只作为检验样品，10只作为备用样品。 |
|  |  | 其他类复合罐 | 随机抽取样本20只。其中15只作为检验样品，5只作为备用样品。 |
| 2 | 纸杯 | 随机抽取样本100只。50只作为检验样品，50只作为备用样品。（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） |
| 3 | 纸餐具 | 随机抽取样本70只。其中50只作为检验样品，20只作为备用样品。 |
| 4 | 纸盒 | 随机抽取样本40只。其中30只作为检验样品，10只作为备用样品。 |
| 5 | 纸袋 | 随机抽取样本60只。其中40只作为检验样品，20只作为备用样品。（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取。） |

注：容器产品因体积差异影响样品数量需求，在满足检验和备检要求的情况下，可根据包装规格等情况适当调整抽取样品数量，但须在抽样单中注明样品容积和具体原因。

6.3样品处置

6.3.1 样品抽取后应用塑料袋进行包装并贴上封条，在封条上面签字。封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

6.3.2样品到达检验机构后,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验和备用样品分别加贴标识后保存。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的食品用纸包装、容器产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

7．检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类(见表2)

（1）纸杯

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27590-2011 |  | ● |
| 13 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27590-2011 |  | ● |
| 14 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27590-2011 |  | ● |
| 15 | 容量及容量偏差 | GB/T 27590-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27590-2011 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 淋膜纸杯做此项检验。 d、e淋膜产品适用于GB 4806.7-2016,涂蜡产品适用于GB 4806.8-2016。 |

- 纸碗

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 外观 | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 |  | ● |
| 13 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油） | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 |  | ● |
| 14 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 |  | ● |
| 15 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 淋膜纸碗做此项检验。 d、e淋膜产品适用于GB 4806.7-2016,涂蜡产品适用于GB 4806.8-2016。 |

- 圆柱形复合罐

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目b 重要质量项目 |

- 纸餐盒

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）c | GB/T 27589-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27589-2011 第4.5条 |  | ● |
| 13 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油）d | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 第4.4条 |  | ● |
| 14 | 抗压强度d | GB/T 27591-2011 产品明示的质量要求 | GB/T 27591-2011 第4.5条 |  | ● |
| a 极重要质量项目b 重要质量项目 |
| 备注：c执行GB/T 27589或产品明示的质量要求的淋膜纸餐盒做此项检验。 |

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

本次抽查对于接触油脂类产品，总迁移量项目不做化学溶剂替代和油脂类食品模拟物的迁移试验。

8．判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

检验结论用语：

1）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

2）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

3）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9．异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况；

（3）微生物检验项目不合格不进行复检。