泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

童鞋

泉州台商投资区2021年

童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于童鞋产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

童鞋包括使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺，以天然皮革、人造革、合成革、纺织物或其他材料为帮面制造的一般穿用的儿童皮鞋和婴幼儿皮鞋产品。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据童鞋产品行业的实际情况，生产企业规模以童鞋类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表1：

表1   企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥3000且＜10000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 30585-2014  儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016  儿童皮鞋

QB/T 2673-2013  鞋类产品标识相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，如果生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检；若生产企业未标注生产日期或生产日期标识不明确的，按现行标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法

在生产企业的成品仓库内或生产线末端有产品质量经检验合格证明或者以其他形式表明合格的、或在受检单位的销售柜台或待销仓库内的待销产品，随机抽取近期生产的同一种类产品。

按照GB/T 10111-2008规定的程序进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。如产品数量不满足随机抽样要求时，可全数抽样。

6.3抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4抽样数量

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一类型、同一款式、同一货号、同一颜色样品4双，其中2双作为检样，另2双作为备样。

产品类型：

婴幼儿皮鞋：鞋号不大于170，供三周岁及以下婴幼儿穿用的皮鞋。

儿童皮鞋：鞋号大于170，但不大于250，供三周岁以上至14周岁儿童穿用的皮鞋。

表1： 儿童皮鞋抽样要求

| 明示执行标准 | 产品类型 | 鞋号要求 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检样 | 备样 |
| QB/T 2880-2016 | 婴幼儿皮鞋 | 鞋号≤170mm | 2双 | 2双 |
|  | 儿童皮鞋 | 170mm＜鞋号＜200mm | 2双 | 2双 |
|  |  | 200mm≤鞋号＜230mm | 2双 | 2双 |
|  |  | 230mm≤鞋号≤250mm | 2双 | 2双 |
| 企业标准、团体标准等 | 婴幼儿皮鞋 | 鞋号≤170mm | 2双 | 2双 |
|  | 儿童皮鞋 | 170mm＜鞋号＜200mm | 2双 | 2双 |
|  |  | 200mm≤鞋号≤250mm | 2双 | 2双 |

6.5样品处置

检验样品和备用样品应当分别签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6抽样单

抽样人员应按福建省产品质量监督抽样单规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该类产品)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额，并加以注明。

6.7 注意事项

1.上述样品数量为本评价规则全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行；

2.检样、备样应分别封样，并加以标注；

3.运输和贮存时不应重压、受潮、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀物质放在一起；仓库内应保持通风干燥，产品离地和墙0.2m以上，防止产品受潮发霉。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表2。

表2： 儿童皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不符合类别 | 项目设定 | 样品号 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量 | 整体外观 | QB/T 2880-2016 5.2 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
|  |  | 帮面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主跟和包头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后跟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 子口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 折边沿口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鞋帮缝线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外底 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐折性能 | QB/T 2880-2016 5.3.1 | A | 主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 3 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 5.3.2 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 4 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 5.3.3 | A | 主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 5 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 5.3.4 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 6 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880-2016 5.3.5 | A | 主要项目 | 2# | 原样 | / |
| 7 | 有效跟高 | GB 30585-2014 5.1.7 | A | 强制性 项目 | 2# | 原样 | / |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 5.3 | A | 强制性 项目 | 2# | 原样 | / |
| 9 | 甲醛 | GB 30585-2014 5.3 | A | 强制性 项目 | 1# | 原样 | / |
| 10 | 重金属总量 | GB 30585-2014 5.3 | A | 强制性 项目 | 2# | 原样 | / |
| 11 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 5.3 | A | 强制性 项目 | 2# | 原样 | / |

7.2 检验应注意的问题

1.单项化学检测项目应在同一双鞋上取样检测，不可从多双样品中剪取后合为一个试样, 如单双鞋样品质量不满足标准要求时，该项目免于测试。

2.可分解芳香胺染料检测采用GC/MS进行检测，出现阳性结果时，应采用色谱法（HPLC）进行结果确认；皮革和毛皮中甲醛采用分光光度法进行检测，当出现结果超过产品标准限量要求时，应采用色谱法（HPLC）进行结果确认。

3.化学项目检验优先顺序：

检样1：甲醛→可分解有害芳香胺染料→橡胶部件中的N-亚硝基胺

检样2：重金属总量→邻苯二甲酸酯→皮革和毛皮中的六价铬→富马酸二甲酯

4.儿童皮鞋产品执行企业标准、团体标准、执行作废标准或标准号有误等情况，仅考核表2中的GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》强制性项目。

8 判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中同时注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

1.标识、感官质量项目

存在下列情况时，判该项目“不符合执行标准要求”:

有一项或一项以上a类子项目不符合执行标准中该项目要求时；

有三项或三项以上b类子项目不符合执行标准中该项目要求时；

否则，判该项目“符合执行标准要求”。

表3 标识、感官质量子项目不合格类别表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 子项目不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量 | 整体外观 | QB/T 2880-2016 5.2 | a | 当尺寸项目出现严重缺陷时，该子项目作为a类不合格，否则作为b类不合格 |
|  |  | 帮面 |  | a |  |
|  |  | 主跟和包头 |  | a |  |
|  |  | 后跟 |  | a |  |
|  |  | 子口 |  | a |  |
|  |  | 折边沿口 |  | b |  |
|  |  | 配件 |  | b |  |
|  |  | 鞋帮缝线 |  | b |  |
|  |  | 外底 |  | b |  |
|  |  | 尺寸 |  | a/b |  |

2.其他项目判定

当检验样品均符合执行标准中该项目要求的，判该项目为“符合执行标准要求”，否则判该项目为“不符合执行标准要求”。

（三）综合质量判定

1.检验样本中一个或一个以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

2.产品符合执行标准要求，且所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.产品符合执行标准要求，但所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

9异议处理原则

1.原样复检时，如果原样情况不满足复检要求的，应启动备样进行复检，同时向任务下达部门告知原样不满足的情况说明。

2.复检方法说明：当出现异议时，可分解有害芳香胺染料、皮革和毛皮中甲醛项目以色谱法（HPLC）进行复检。